DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº: 1BAL

Producto: Baldosas de piedra natural.

Uso previsto: Como pavimento exterior. Usos externos y acabados de calzadas, destinadas a la pavimentación de zonas de circulación de peatones y vehículos, en exterior.

Fabricante: GRANITOS LA LAGUNILLA

con domicilio en Calle Juan XXIII, s/n

Quintana de la Serena (Badajoz)

(Planta extracción/elaboración: CONCESION CERRO ALTO

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4+

Las prestaciones del producto indicado son conforme con las prestaciones declaradas en la página 2 de 2.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante GRANITOS LA LAGUNILLA, S.L

En Quintana de la Serena a  16 Diciembre 2014

EUGENIO HIDALGO LORENZO (Gerente)

Fdo:.

Pag.1 de 2

PRESTACIONES DECLARADAS

| Características Esenciales | Especificaciones Técnicas Armonizadas | Prestaciones |
| --- | --- | --- |

| Dimensiones (Medidas comerciales en cm) | EN 1341:2013 | 60x40 60x30 60x60 40x40 50x50 (de 3-4-5-6 cm de espesor) |
| --- | --- | --- |
| Resistencia al hielo/deshielo |  | CLASE 1 Resistente |
| Resistencia a la compresión |  | 193 Mpa |
| Aspecto / Apariencia |  | Piedra natural de color blanquecino con pintas de color negro oscuro debido a los cristales de biotita dispersos por la superficie. Presenta una textura granuda, en apariencia homogénea, sin ninguna orientación preferencial. No presenta deformaciones, alteraciones ni venas en la superficie. Acabados: Aserrado, Flameado, Labrado y Rústico. |
| Absorción de agua |  | 0.1% |
| De Des Descripción petrográfica |  | MONZOGRANITO BIOTÍTICO |
| Tratamiento superficial químico |  | N.A |
| Resistencia a la abrasión |  | 17.1 mm |
| Resistencia al deslizamiento |  | 69 USRV |

Pag. 2 de 2                                                                                                                               N.A.: No Aplica